## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

## I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## NAZWA			Remont elewacji budynku Ratusza w Poniecu

## ZADANIA:

ADRES

OBIEKTU:			64-125 Poniec,  Rynek 24

ZAKRES			Specyfikacja techniczna wykonania

PROJEKTU:		i odbioru robót

NAZWA

i KOD ROBÓT:		CPV 45442110-1 Malowanie budynków

INWESTOR:		Gmina Poniec

ADRES:			64-125 Poniec,  Rynek 24

OPRACOWAŁ:		mgr inż. Andrzej Madajczak

# Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.1 Przekazanie terenu budowy/robót

Zamawiający w terminie określonym w SIWZ i umowie przekaże Wykonawcy teren budowy/robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami administracyjnymi i prawnymi.

1.2.2 Harmonogram robót

Wykonawca zobowiązany jest w cenie, określonej w umowie o wykonanie robót, opracować harmonogram robót

1.2.3 Zgodność robót z dokumentacją przetargową

Specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wymienione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze ST. Dane określone w Dokumentacji i ST będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały nie będą zgodne z określonymi wymaganiami i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały będą zastąpione

innymi, a prace demontażowe wykonane na koszt Wykonawcy.

1.2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy/robót w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia budowy i ostatecznego odbioru prac.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne zabezpieczenia placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

1.2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy/robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy/robót i wykopy w stanie bez wody stojącej;

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń bądź uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych;

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami;

- możliwością powstania pożaru.

1.2.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie prowadzonych robót, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.2.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie wykonywania robót, a po zakończeniu robot ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiający.

1.2.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczące proponowanego źródła ich zamawiania oraz odpowiednie świadectwa i certyfikaty.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy/robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy/robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, dokumentacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją oraz ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wielkości wszystkich wykonywanych elementów robót. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni rozrzuty normalnie występujące przy produkcji, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym Wykonawcy, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

5.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt mają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które mają:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się:

a) protokoły przekazania terenu budowy/robót,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

c) protokoły odbioru robót,

d) protokoły narad i ustaleń,

e) korespondencję na budowie.

5.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu.

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części

robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu

ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST

i uprzednimi ustaleniami.

6.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor.

6.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru końcowego robót

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających

i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według komisji konieczne będzie

przeprowadzenie robót poprawkowych, komisja w porozumieniu z Wykonawcą

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania

tych robót właścicielom urządzeń.

6. Instrukcje eksploatacyjne.

6.4. Komisja odbiorowa.

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających

i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego robót może zostać powołany zespół

do dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia Inspektora

Nadzoru.

# Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

CPV 45442110-1 Malowanie budynków

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych  zadania pod nazwą: „Remont elewacji budynku Ratusza w Poniecu”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z remontem elewacji budynku Ratusza w Poniecu

:

- Przygotowanie podłoża przez zmycie karcherem zabrudzeń oraz usunięcie

luźnych warstw tynku.

- Skucie ręczne tynków w miejscu założenia opierzeń nad gzymsami

- Demontaż rynien i rur spustowych nie nadających się do ponownego użytku.

- Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej..

- Zagruntowanie podłoża środkiem typu AtlasUnigunt, lub innym o zbliżonych

parametrach.

- Naprawa pęknięć w ścianach cokołu, polegająca na wykuciu cegieł na całej długości

pęknięcia i przemurowaniu cegłą pełną przy użyciu zaprawy cementowej.

- Naprawa uszkodzonych miejsc w murze cokołu, polegająca na wykuciu pojedynczych

cegieł uszkodzonych i wstawieniu nowych na zaprawie cementowej.

- Uzupełnienie spoinowania ścian cokołu z cegły i kamienia zaprawą do fugowania.

- Malowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorach określonym w projekcie wraz

z zagruntowaniem podłoża oraz wypełnieniem drobnych rys w istniejącym tynku masami elastycznymi (silikonowymi).

- Malowanie elementów stalowych (kraty, balustrady, skrzynka gazowa itp.) farbą

chlorokauczukową  z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża.

- Zamontowanie nowych rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej

ocynkowanej o gr. 0,60mm.

1.3.12. Zamontowanie parapetów okiennych zewnętrznych, opierzeń gzymsów z blachy

tytan –cynk gr. 0,60mm; zamontowanie zabezpieczeń parapetów i gzymsów przed siadaniem gołębi.

1.3.13. Demontaż żaluzji okiennych drewnianych w otworach okiennych ostatniej

kondygnacji wieży. Zamontowanie nowych żaluzji okiennych.

1.3.14. Naprawa schodów zewnętrznych.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano

w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót tynkarskich zewnętrznych  wg zasad

niniejszej ST są:

- suche zaprawy klejowe systemowe,

- zaprawy tynkarskie zwykłe,

- zaprawy tynkarskie cienkowarstwowe gr. ziaren 3,0mm,

- farba elewacyjna silikonowa,

- farba olejna i chlorokauczukowa (podkładowa i nawierzchniowa),

- rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm,

- parapety zewnętrzne, opierzenia gzymsów z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm

- zabezpieczenia  przed gniazdowaniem ptaków,

- cegła ceramiczna pełna klinkierowa i półklinkierowa

- beton B15,

- okładziny granitowe podstopni,

- żaluzje okienne drewniane

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.

W trakcie realizacji robót stosowany będzie następujący sprzęt:

- rusztowania rurowe systemowe,

- mieszarki do zapraw budowlanych,

- drobny sprzęt typu wiertarki, pilarki, szlifierki kątowe oraz samochód dostawczy skrzyniowy.

3.2.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące rusztowania.

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną .

Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna zawierać :

Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ;

- System rusztowania ;

  - rusztowanie ramowe ;

  - rusztowanie modułowe ;

  - rusztowanie ruchome lub inne ;

- Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań

na typowe i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat :

  - Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych :

  - Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania

projektu technicznego ;

  - Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

- Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego

( wciągarki )

- Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ;

- Warunki montażu i demontażu rusztowania .

- Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych

- Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;

- Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ;

- Wzór protokołu odbioru;

- Wymagania montażowe i eksploatacyjne

- Zasady montażu i demontażu rusztowania

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić, czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania rusztowania ) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.

Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte są w instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być

zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany.

Po wejściu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposób wygrodzenia tej strefy określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.

Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,

- kontrolę załadunku i wyładunku,

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.

5.2.1. Przygotowanie podłoża.

Istniejący tynk cementowo-wapienny z narzutem cementowym typu „baranek” należy oczyścić z brudu, glonów, luźnych warstw przez umycie ciśnieniowe wodą z dodatkiem detergentów. Warstwy spękane lub nie związane z podłożem odkuć ręcznie. Ubytki uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym szlachetnym szlifowanym. Całą elewację zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność podłoża typu Atlas Unigrunt lub podobnym.

5.2.2. Naprawa ścian cokołu.

Naprawa pęknięć poprzez wykucie starych pękniętych cegieł i wmurowanie nowych na głębokość 1 cegły i długości pęknięcia. Wykucie pojedynczych uszkodzonych cegieł (zmurszałych, spękanych), i wstawienie nowych cegieł klinkierowych na zaprawie cementowej. Uzupełnienie spoinowania cokołu zaprawą do fugowania spoin.

5.2.3. Malowanie elewacji farbami silikonowymi.

Farbę należy nanosić na podłoża nośne, czyste, suche, równe, wolne od kurzu i tłustych plam, pozbawione grzybów i pleśni.

Kolorystyka elewacji została określona w załączonym projekcie budowlanym.

Farbę sprawdzić przed zastosowaniem czy odpowiada zamówionemu kolorowi. Znajdującą się w pojemniku farbę dokładnie wymieszać. Farby nie rozcieńczać za wyjątkiem przypadku gruntowania podłoża farbą. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną powierzchnię

nakładać farby z tej samej partii produkcyjnej.

Przygotowaną farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Prace malarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności barwy. Każda nowa porcja farby musi łączyć się z jeszcze świeżą farbą naniesioną poprzednio. Nie prowadzić prac podczas silnego wiatru i przy bezpośrednim nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników

atmosferycznych. W temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza ok. 60% warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12 godzinach nadaje się do powtórnego malowania. W niższych temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega wydłużeniu. Padająca mżawka i opadające mgły w przypadku niedostatecznie wyschniętej farby mogą powodować zacieki i przebarwienia.

5.2.4. Pozostałe roboty malarskie.

Elementy metalowe typu kraty, balustrady, drzwiczki po oczyszczeniu i usunięciu starych powłok pomalować farbą podkładową miniową następnie dwukrotnie farbą chlorokauczukową.

Elementy drewniane po oczyszczeniu pomalować trzykrotnie impregnatem do drewna (Sadolin, Altaxin, itp.) w kolorze elewacji budynku.

5.2.5. Stolarka okienna.

W otworach okiennych ostatniej kondygnacji wieży ratusza  wykonane są drewniane żaluzje, których stan techniczny jest bardzo zły. W związku z tym należy wykonać nowe żaluzje z drewna iglastego. Żaluzje wykonać w taki sposób aby zabezpieczały przed opadami atmosferycznymi – mocowania desek poziomych do ramy żaluzji winne być odchylone od pionu.

Żaluzje pomalować trzykrotnie impregnatem do drewna w kolorze bezbarwnym.

5.2.6. Rynny dachowe i rury spustowe.

Po wykonaniu robót malarskich zamontować nowe rynny dachowe z blachy tytan-cynk

o gr. 0,60mm. Rynny mocować do istniejących haków rynnowych.

Rury spustowe wykonać z materiału j.w., z tym że zastosować nowe haki mocowane maksymalnie co 2,0 m.

5.2.7. Parapety okienne, opierzenia gzymsów.

We wszystkich otworach okiennych zamontować nowe parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk o gr. 0,60mm. Nad gzymsami ściennymi i okiennymi zamocować opierzenia z blachy j.w.

Na parapetach okiennych oraz na gzymsach należy zamocować zabezpieczenia w postaci kolców z blachy kwasoodpornej przed siadaniem gołębi. Sposób zamontowania zgodnie z instrukcją producenta.

5.2.8. Naprawa schodów zewnętrznych.

Istniejące okładziny stopni z żeliwa należy ostrożnie rozebrać. Następnie rozebrać zniszczone stopnie z cegły półklinkierowej. Pierwszy stopień z granitu pozostawić. Wykonać nową konstrukcję schodów z betonu B15. Na stopniach zamontować dotychczasowe okładziny z żeliwa natomiast podstopnie wykonać z okładziny granitowej.

Na schodach przy elewacji południowo-wschodniej należy skuć istniejące okładziny z płytek gresowych i w miejscu tym wykonać tynk żywiczny w kolorze podstawowym elewacji ratusza.

6. Kontrola jakości.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085,

PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.

Sprawdzeniu jakości podlegają wszystkie procesy technologiczne.

- sprawdzenie przygotowania powierzchni,

- sprawdzenie poprawności nanoszenie kolejnych warstw, szczególnie stosowanie przerw

technologicznych zalecanych przez producentów materiału,

- sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aktualne aprobaty techniczne,

- końcowa kontrola wzrokowa.

Ocena jakości będzie obejmować:

• Równość płaszczyzn i krawędzi - również na etapie wykonania tynków podkładowych;

• Jednorodność faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa

powinna być jednolita, bez smug i plam;

• Jakość opasek okiennych gładkich i boni ciągnionych;

• Jakość wykonania rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk;

• Jakość wykonania styków z innymi elementami elewacji (obróbki blacharskie, stolarka

okienna, balustrady, wsporniki);

• Brak zabrudzeń i uszkodzeń wszystkich elementów stykających się z elewacją.

Jeżeli kolejne badania dadzą wynik pozytywny - wykonanie robót należy uznać za zgodne z

mniejszą specyfikacją.

W przypadku, gdy choć jedno z badań dało wynik negatywny, należy odbierane roboty uznać za

niezgodne ze specyfikacją.

Dopuszczalne odchylenia:

• Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej -

nie większe niż 3mm na długości łaty kontrolnej 2m;

• Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości kondygnacji - nie większe

niż 10 mm;

• Odchylenia o d pionu powierzchni i krawędzi na wysokości budynku - nie większe niż

30mm;

• Odchylenie krawędzi boni od poziomu - nie większe niż 3mm na długości łaty

kontrolnej 2m i nie większe niż 5mm na całej długości boni, pod warunkiem zachowania

stałej jej szerokości z tolerancją+/- 2mm;

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.

Podstawą do odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją są badania obejmujące:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie materiałów,

- sprawdzenie podłoża,

- sprawdzenie warunków prowadzenia prac,

- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia prac zgodnie  z p-ktem 6.2.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności.

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.

9.2. Szczegółowe zasady dotyczące rozliczenia i podstawy płatności

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty stanowią warunki szczegółowe określone w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, określona w ofercie przez Wykonawcę robót za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Jeśli daną pozycję wyceniono ryczałtowo, to podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub wartość ryczałtowa pozycji przedmiarowej powinna uwzględniać wszystkie czynności oraz wymagania składające się na wykonanie poszczególnych robót, przewidzianych w dokumentacji projektowej zamówienia i obejmować:

- koszty robocizny bezpośredniej;

- koszty materiałów i wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

do miejsca wbudowania;

- koszty pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi transportu z bazy na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż;

- koszty pośrednie, w tym: koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu;

- koszty wywozu materiałów z rozbiórki i opłat za ich składowanie;

- zysk.

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę robót w kosztorysie ofertowym są ostateczne.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.  Projekt budowlany p.t. „Remont elewacji budynku Ratusza w Poniecu”

  - Pozwolenie nr 249/2010 na prowadzenie prac konserwatorskich i robót

budowlanych przy budynku Ratusza w Poniecu wydane przez Wojewódzki Urząd

Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie  z dnia 14-06-2010r.

  - Przepisy związane:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni.

PN-M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza

PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-06250 Beton zwykły,

PN-86/B-06712 Kruszywo do betonu zwykłego,

PN-76/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania,

PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,

PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badanie. (zmiana Az 2).

PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badanie. (zmiana Az 3).

PN – B – 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN – EN – 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i

metody badań.

Opracował:

mgr inż. Andrzej Madajczak